Arp 2000

11.12.2009 9:42:43MST014

Processing option : All elements analysed (Normalised)

| Spectrum | In stats. | Si | Cr | Mn | Fe | Mo | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectrum 1 | Yes | 0.34 | 0.85 | 0.51 | 98.27 | 0.02 | 100.00 |  |
| Mean |  | 0.34 | 0.85 | 0.51 | 98.27 | 0.02 | 100.00 |  |
| Std. deviation |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Max. |  | 0.34 | 0.85 | 0.51 | 98.27 | 0.02 |  |  |
| Min. |  | 0.34 | 0.85 | 0.51 | 98.27 | 0.02 |  |  |

All results in weight%

Kovuus ≈430HV1

Lujuusluokka 12.9